低值柳杉、水杉木材高值化利用技术

（一）、技术用途与功能（技术服务对象/解决主要问题等）

无醛异氰酸酯胶粘剂厚芯实木复合板材是以杨木、杉木、柳杉、水杉、云杉等低质木材和非醛类胶粘剂异氰酸酯胶粘剂为原料，将原木旋切而成6-8mm的超厚单板，采用异氰酸酯胶粘剂胶合而成的无甲醛释放的人造板材。本项技术通过采用偶数层以中心对称单板组坯结构，同时在芯层的单板表面进行疏解形成点状或线状的裂纹，使得用超厚芯板组合起来的复合板依然可以做到不翘曲、不变形，其性能与实木相当；超厚的芯板可以使得胶合板的胶层减少，减少施胶量节约成本，采用异氰酸酯作为胶粘剂，其甲醛释放量与实木相当，使得本复合板更加环保。产品广泛地替代现有的普通多层实木复合板材和细木工板，具有良好的市场前景。

（二）、技术性能及特点（包括主要技术特点/水平等）

1、技术路线如下：

木材旋切应力降低干燥喷胶组坯热压养护。

2、产品成熟度

本项技术是国家林业局“948”重大创新项目（2006-4-C04）的支持下，开发的一项的新技术，目前已经经过了小试、中试生产试验，木材的利用率达到80%以上。

（三）综合效益分析（包括环境/社会/经济/节能效益等）

建设年产1万m3/年无醛异氰酸酯胶粘剂厚芯实木复合板材，总投资1000万元，其中设备投入约600万元；产值将达到3300万元/年；税收为300万元/年，预期利润约509.7万元/年，经济效益显著。以每m3木材600元计算，年增加农民收入720万，具有明显的社会效益。

（四）适用范围及应用条件（包括适用地域/适用条件等）

该项目适用于我国南方主要杉木产区。

（五）、技术来源

国家林业局“948”重大创新项目（2006-4-C04）

联系地址：北京颐和园后中国林科院木材工业研究所	    邮  编：100091

联系人：于文吉	            电子邮件：yuwenji@caf.ac.cn