环保型葵花秸秆人造板制造工艺技术

（一）、技术用途与功能（技术服务对象/解决主要问题等）

该项技术主要服务于葵花秸秆主产区的人造板企业进行技术改造以及新建人造板项目。该项成果首次提出了葵花秸秆全生物量利用制造环保型人造板技术的研究内容和技术路线，该项技术不仅可以将葵花秸秆的表皮部和木质部作为刨花板的生产原料，而且将葵花秸秆的髓芯经过工艺处理后作为轻质人造板的工业原料，即解决了刨花板生产过程中髓心过多影响板材吸水性能的问题，又解决髓心高附加值利用问题，使得葵花秸秆全生物量利用制造人造板成为可能。

（二）、技术性能及特点（包括主要技术特点/水平等）

以葵花秸秆为主要原料制造的刨花板的主要性能指标（内结合强度、表面胶合强度、静曲强度、吸水厚度膨胀率、甲醛释放量）均达到或超过了国家现行的相关国家标准的指标。尤其是板材的吸水厚度膨胀率与脲醛胶普通木质刨花板和中密度纤维板相比，耐水性非常优异。采用异氰酸酯做为胶粘剂生产的刨花板，无游离甲醛释放，与传统的板材相比更具有环保特性。采用脲醛树脂生产的葵花秸秆刨花板也能够达到木质刨花板国标的要求。

（三）综合效益分析（包括环境/社会/经济/节能效益等）

我国目前缺少葵花秸秆可行的大规模处理方法，每年近千万吨的葵花秸秆产量对环境形成了极大的压力，因而急需能够大规模消耗葵花秸秆的生产技术。葵花秸秆大规模、无污染用于人造板工业原料不但消除了环境污染，而且增加了农民收入，将会得到国家政策的大力支持。由于绿色环保型葵花秸秆刨花板材本身没有甲醛释放，且耐水性能好，属于绿色环保性建材，市场前景广阔。年产5万立方米的葵花秸秆人造板厂投资额2000万元左右，产值5千万元，年消耗葵花秸秆6万吨，农民增收1200万元。

（四）适用范围及应用条件（包括适用地域/适用条件等）

该项目适用于葵花的主产区，形成的成套生产工艺主要用于新建的以葵花秸秆为原料的人造板厂或原有的以木材为原料的人造板厂（刨花板、中密度纤维板）的技术改造工程。

（五）、技术来源

该项技术在国家“863”计划项目“木（竹）材/农业剩余物纤维复合材料制造技术”的支持下完成。

联系地址：北京颐和园后中国林科院木材工业研究所   邮编：100091

联系人：于文吉      	电子邮件：yuwenji@caf.ac.cn