| 专利信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请号： | 99101671 | 申请日： | 1999/02/11 |
| 公开日： | 1999/09/01 | 公告日： | 2004/01/28 |
| 公开号： | 1227276 | 公告号： | 1136331 |
| 授权日： |  | 授权公告日： | 2004-1-28 |
| 专利类别： | 发明 | 国别省市代码： | 14[中国¦山西] |
| 代理机构代码： | 14101 | 代理人： | 庞建英 |
| 申请人地址： | 山西省太原市迎泽西大街11号 |  |  |
| 邮编： | 030024 | 范畴分类号： | 23D |
| 名称： | 脉冲辉光放电等离子表面冶金技术 |  |  |
| 国际分类号： | C23C 14/38 |  |  |
| 申请人： | 太原理工大学 |  |  |
| 发明人： | 徐重;张弘;秦林;赵晋香;高原 |  |  |
| 文摘： |  |  |  |
| 一种脉冲辉光放电等离子表面冶金技术，属于表面冶金的范畴，其特征在于是在密闭的真空室内放置欲渗金属元素作为源极，被渗工件作为阴极，并放置公共阳极，在源极和阳极之间以及阴极和阳极之间配置两套脉冲直流电源，在一定条件下很好地解决了小孔、窄槽、深孔、渗金属的难题，促使渗金属表面合金含量增高，渗层厚度增加，晶粒细化，源极溅射量增加，而且其参数之间相互影响较小，可以彼此独立地进行调节，灭弧效果好，升温速度快，节省时间及能源。 |  |  |  |
| 主权利要求： |  |  |  |
| 本发明脉冲辉光放电等离子表面冶金技术，是在密闭的真空室内放置欲渗金属元素作为源极，被渗工件作为阴极，并放置公共阳极，其特征在于源极和阳极以及阴极和阳极之间，配置两套脉冲直流电源，工作时通入保护气体或反应气体，气压１．３３Ｐａ～２０００Ｐａ、峰值电流０～２００Ａ、占空比０．０５～０．９５，频率０．０２～２００ＫＨｚ，工件渗金属温度为８００～１２００℃，其阴极位降区长度ｄ↓［ｋ］＝ａ／＊＋ｂ／ｐ，式中ｊ－电流密度，ｐ－气压，ａ、ｂ－常数，阴极放电长度为ｄ，实现小孔和窄槽内顺利进行渗金属的条件为：ｄ＜小孔直径或槽宽／２和ｄ↓［ｋ］＜小孔直径或槽宽／２。 |  |  |  |
| 优先权项： |  |  |  |
| PCT 项 |  |  |  |
| 进入国家阶段日：; 国际申请号：. 国际申请日：; 国际公布日：. 国际公布号：; 国际公布语言：. |
| 法律状态： | 2006-4-19;因费用终止公告日 |  |  |