| 专利信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请号： | 02110191 | 申请日： | 2002/03/20 |
| 公开日： | 2003/01/15 | 公告日： | 2005/05/18 |
| 公开号： | 1390976 | 公告号： | 1202278 |
| 授权日： | 2005-5-18 | 授权公告日： | 2005-5-18 |
| 专利类别： | 发明 | 国别省市代码： | 14[中国¦山西] |
| 代理机构代码： | 14101 | 代理人： | 庞建英 |
| 申请人地址： | 山西省太原市迎泽西大街79号 |  |  |
| 邮编： | 030003 | 范畴分类号： | 23D25F |
| 名称： | 一种双辉放电无氢渗碳的装置和工艺 |  |  |
| 国际分类号： | C23C 8/36;C23C 8/30 |  |  |
| 申请人： | 太原理工大学 |  |  |
| 发明人： | 徐重;潘俊德;田林海;唐宾;张高会;陈飞 |  |  |
| 文摘： |  |  |  |
| 双辉放电无氢渗碳共渗装置及工艺，属于金属材料表面改性技术范畴，具体来讲是以制成特殊形状的高纯度石墨作为源极，利用辉光放电溅射原理及空芯阴极放电效应，在钢铁材料特别是钛及钛合金表面形成均匀的渗碳层，分别通入氩气、氮气、氩气和氮气的混合气体可实现，无氢渗碳、渗氮及碳氮共渗，通入氢气和氩气的混合气还可以在硅、硬度合金等基片上合成类金刚石和金刚石薄膜，具有渗速快，渗层均匀，设备简单，成本低等优点。 |  |  |  |
| 主权利要求： |  |  |  |
| 一种双辉放电无氢渗碳共渗装置其特征在于，是在真空度１×１０↑［－２］～５×１０↑［－２］Ｐａ并能充入气体介质的真空容器（３）内，设有石墨源极（１）、阳极（２），可以转动的工件托盘系统，抽气系统、供气和测温系统、送气系统和转动的工件托盘系统，转动的工件托盘系统由工件托盘（８）、欲渗工件（７）和转动系统（１１组成），抽气系统由机械泵（１０）和扩散泵（９）组成，测温系统由测温仪（６）和观察窗（５）组成，送气系统由供气源（４）和进气口（１４）组成，欲渗工件（７）置于阴极托盘（８）上，石墨源极（１）置于欲渗工件（７）的正上方，阳极（２）位于石墨源极的上方，在阳极（２）和欲渗工件（７）之间连接一个可调的０～１２００Ｖ直流负偏压电源（１２），在阳极（２）和石墨源极（１）之间连接一个可调的０～１２００Ｖ直流电源（１３），石墨源极（１）是由不同形状、尺寸的高纯度石墨制成，石墨源极（１）和欲渗工件（７）之间保持一定的距离。 |  |  |  |
| 优先权项： |  |  |  |
| PCT 项 |  |  |  |
| 进入国家阶段日：; 国际申请号：. 国际申请日：; 国际公布日：. 国际公布号：; 国际公布语言：. |
| 法律状态： | 2007-5-23;因费用终止公告日 |  |  |