| 专利信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请号： | 98119062 | 申请日： | 1998/10/14 |
| 公开日： | 1999/04/21 | 公告日： | 2003/05/21 |
| 公开号： | 1214375 | 公告号： | 1109125 |
| 授权日： |  | 授权公告日： | 2003-5-21 |
| 专利类别： | 发明 | 国别省市代码： | 14[中国¦山西] |
| 代理机构代码： | 14101 | 代理人： | 庞建英 |
| 申请人地址： | 山西省太原市迎泽西大街11号 |  |  |
| 邮编： | 030024 | 范畴分类号： | 23D |
| 名称： | 一种在铁基工件表面形成铁钨钼钴高合金渗层的方法 |  |  |
| 国际分类号： | C23C 10/06;C23C 10/60 |  |  |
| 申请人： | 太原理工大学 |  |  |
| 发明人： | 李忠厚;刘小平;苏永安;高原;徐重 |  |  |
| 文摘： |  |  |  |
| 本发明铁、钨、钼、钴型表面时效硬化合金属固态表面冶金范畴，具体涉及一种表面铁、钨、钼、钴合金的制备及固溶时效处理工艺。本发明的技术特征是制备钨、钼、钴源，利用双层辉光离子渗金属技术在选定基材表面形成铁、钨、钼、钴高合金层，通过固溶和时效处理，产生显著的时效硬化。本合金具有热处理工艺简单，热处理后工件必须变形小，处理后获得非常高的硬度的特点。渗金属后通过固溶时效处理，硬度就从固溶态的４００Ｈｖ↓［０．２］左右上升到１０００～１２００Ｈｖ↓［０．２］。铁、钨、钼、钴型表面时效硬化合金可用于制作刃具及用于高耐磨领域。 |  |  |  |
| 主权利要求： |  |  |  |
| 铁、钨、钼、钴型表面时效硬化合金其特征在于采用钨、钼、钴源，源成分为钴（３７－４５％），钨（２８－３５％），钼（２５－３５％），利用双层辉光离子渗金属技术或其它表面冶金技术在低碳钢、工业纯铁、高碳钢或低合金钢基材表面形成铁、钨、钴，铁、钼、钴或铁、钨、钼、钴高合金层的一种合金。其表面合金表层的成分范围是钴（１８～３０％），钨（９～２０％），钼（５～１５％）其余铁；铁、钨、钼、钴型表面时效硬化合金渗金属、固溶、时效之后表层组织分别为合金铁素体和分布于基体上的金属间化合物、低碳合金马氏体和残留的少量奥氏体和部分未溶金属间化合物、回火马氏体和大量析出的细小金属间化合物和原先未溶金属间化合物，内层组织因所选基材不同而不同。 |  |  |  |
| 优先权项： |  |  |  |
| PCT 项 |  |  |  |
| 进入国家阶段日：; 国际申请号：. 国际申请日：; 国际公布日：. 国际公布号：; 国际公布语言：. |
| 法律状态： | 2004-12-15;因费用终止公告日 |  |  |