| 专利信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请号： | 90103841 | 申请日： | 1990/06/01 |
| 公开日： | 1991/12/18 | 公告日： | 1995/05/24 |
| 公开号： | 1057073 | 公告号： | 1028546 |
| 授权日： | 1995-4-14 | 授权公告日： | 1995-5-24 |
| 专利类别： | 发明 | 国别省市代码： | 14[中国¦山西] |
| 代理机构代码： | 00000 | 代理人： |  |
| 申请人地址： | 山西省太原市迎泽西大街11号 |  |  |
| 邮编： | 030001 | 范畴分类号： | 25F |
| 名称： | 加弧辉光离子渗金属技术及设备 |  |  |
| 国际分类号： | C23C 14/38 |  |  |
| 申请人： | 太原工业大学 |  |  |
| 发明人： | 潘俊德;范本惠;徐重;李成明;韩晋宏;郑维能 |  |  |
| 文摘： |  |  |  |
| 本发明属于表面冶金范畴。它是利用稀薄气体中的辉光放电及溅射现象，在工件周围设置辅助源极；同时利用真空电弧放电现象，在容器壁上设置一个或多个阴极电弧靶，作为主金属源。在对工件施加负偏压作用下，工件升至高温，依靠欲渗金属离子的轰击与扩散，使工件表面获得具有特殊物理、化学、机械性能的纯金属层、合金层、合金镀层及化合物渗、镀层。达到提高渗金属速度及质量，优化工件表面性能的目的。 |  |  |  |
| 主权利要求： |  |  |  |
| 本发明是在一个可以抽成真空并能充入气体介质的密封容器内，设置可以转动的阴极，工件置于阴极基板上，在工件周围设置一个用欲渗元素金属制成的辅助源极。在作为共用阳极的炉罩和辅助源极间以及炉罩和阴极间分别连接一个连续可调的直流电源（０－２０００Ｖ）。在炉罩上不同方位设置一个或多个金属阴极电弧源，并设有引弧装置，在共用阳极（炉罩）和阴极电弧源之间，连接一个可调低电压直流电源（０－１００Ｖ，０－２００Ａ）。通过本技术和设备利用辉光放电与弧光放电的离子溅射作用，使金属材料及另件表面形成和基体性能不同的，具有特殊物理、化学、机械性能的纯金属层、合金层和渗镀结合层以及化合物渗镀层。 |  |  |  |
| 优先权项： |  |  |  |
| PCT 项 |  |  |  |
| 进入国家阶段日：; 国际申请号：. 国际申请日：; 国际公布日：. 国际公布号：; 国际公布语言：. |
| 法律状态： | 1999-7-28;因费用终止公告日 |  |  |