| 专利信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请号： | 89102925 | 申请日： | 1989/04/29 |
| 公开日： | 1990/11/07 | 公告日： |  |
| 公开号： | 1046692 | 公告号： |  |
| 授权日： |  | 授权公告日： |  |
| 专利类别： | 发明 | 国别省市代码： | 14[中国¦山西] |
| 代理机构代码： | 00000 | 代理人： |  |
| 申请人地址： | 山西省太原市迎泽西大街11号 |  |  |
| 邮编： |  | 范畴分类号： | 25E |
| 名称： | 离子**击钎焊 |  |  |
| 国际分类号： | B23K 1/012;B23K 1/20 |  |  |
| 申请人： | 太原工业大学;中国航天航空部504所 |  |  |
| 发明人： | 韩廷华;赵彭生;徐重 |  |  |
| 文摘： |  |  |  |
| 离子轰击钎焊属钎焊技术范畴，是利用稀薄气体条件下，辉光放电中正离子轰击作为加热工件和钎料之手段的一种钎焊方法。除阴极（工件）及附加阴极外，还设置辅助阴极，并利用双层辉光放电现象及空心阴极效应达到加热、净化表面并获得高质量钎焊接头的目的。还可利用双层辉光离子渗金属的原理，将辅助阴极作为溅射源极，添加活性剂（如镁），以便进行铝合金的钎焊。离子轰击钎焊具有升温及冷却快，生产效率高，节约能源等优点。 |  |  |  |
| 主权利要求： |  |  |  |
| 本发明为一种可以抽成真空且能充入气体介质的密闭容器内，利用稀薄气体放电中离子轰击阴极（工件）而加热工件及钎料的钎焊方法，其特征是在真空容器内设有阳极、阴极、附加阴极和辅助阴极以及利用阳极和阴极、阳极和辅助阴极之间的辉光放电来作为使工件及钎料加热的手段。在阳极和阴极以及阳极和辅助阴极之间分别设置直流可调压电源。阴极和辅助阴极之间可形成一定的电位差。 |  |  |  |
| 优先权项： |  |  |  |
| PCT 项 |  |  |  |
| 进入国家阶段日：; 国际申请号：. 国际申请日：; 国际公布日：. 国际公布号：; 国际公布语言：. |
| 法律状态： | 1992-2-5;驳回公告日 |  |  |