| 专利信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请号： | 89103743 | 申请日： | 1989/05/30 |
| 公开日： | 1990/12/12 | 公告日： | 1992/11/25 |
| 公开号： | 1047705 | 公告号： | 1016363 |
| 授权日： | 1992-8-12 | 授权公告日： | 1992-11-25 |
| 专利类别： | 发明 | 国别省市代码： | 14[中国¦山西] |
| 代理机构代码： | 00000 | 代理人： |  |
| 申请人地址： | 山西省太原市迎泽大街11号 |  |  |
| 邮编： | 030024 | 范畴分类号： | 25F |
| 名称： | 金属制品表面涂复离子渗金属技术 |  |  |
| 国际分类号： | C23C 10/30 |  |  |
| 申请人： | 太原工业大学 |  |  |
| 发明人： | 高原;唐宾;王从曾;苏永安;徐重 |  |  |
| 文摘： |  |  |  |
| 本发明属于表面冶金及化学热处理的范畴。本发明是利用空心阴极放电作为加热手段，对表面涂有涂料的工件进行表面合金化的一种渗金属方法。其方法是将欲渗元素用一定的方法涂覆于工件表面，然后将工件置于有阴极、阳极的真空容器中的阴极上，通过空心阴极放电，使工件迅速被加热而进行渗金属。 |  |  |  |
| 主权利要求： |  |  |  |
| 一种空心阴极放电涂复渗金属的方法，它属于表面冶金的范畴，它是将工件表面涂复一层由欲渗入的元素组成的涂料，利用空心阴极放电作为加热手段而进行表面渗金属的一种方法。其主要特征在于：①工件是置于内设有阳极、阴极和辅助阴极的可抽成真空且工作时又 充入气体介质的容器中的阴极上，在阴极与阳极之间配有一套０～１５００Ｖ的可调直流电源，②工件表面涂有一层由欲渗入元素为主，并配以辅料的涂层。③工件与工件之间或工件与辅助阴极之间产生空心阴极放电。④辅助阴极在结构上可以为中空的，如桶 形、方桶形、长方桶形，也可以是平板的单层或多层结构，还可以是两者的结合，（即桶形与平板的结合）。⑤空心阴极放电渗金属主要工艺条件：电压范围为１００～１０００Ｖ；气压范围为１３．３Ｐａ～１３３３Ｐａ；温度为５００℃～１２００℃。（工件温度 ）。 |  |  |  |
| 优先权项： |  |  |  |
| PCT 项 |  |  |  |
| 进入国家阶段日：; 国际申请号：. 国际申请日：; 国际公布日：. 国际公布号：; 国际公布语言：. |
| 法律状态： | 1994-6-29;因费用终止公告日 |  |  |