| 专利信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请号： | 03119527 | 申请日： | 2003/03/10 |
| 公开日： | 2003/10/29 | 公告日： |  |
| 公开号： | 1451779 | 公告号： |  |
| 授权日： |  | 授权公告日： |  |
| 专利类别： | 发明 | 国别省市代码： | 14[中国¦山西] |
| 代理机构代码： | 11028 | 代理人： | 李迎春 王连发 |
| 申请人地址： | 山西省太原市迎泽西大街79号 |  |  |
| 邮编： | 030024 | 范畴分类号： | 25F |
| 名称： | 一种钛表面辉光离子无氢渗碳工艺方法 |  |  |
| 国际分类号： | C23C 8/36 |  |  |
| 申请人： | 太原理工大学表面工程研究所;西北有色金属研究院 |  |  |
| 发明人： | 李争显;高原;张跃飞;徐重;周廉;池成忠;潘俊德;唐宾;陈飞;苏永安;李忠厚;秦林;贺志勇 |  |  |
| 文摘： |  |  |  |
| 一种钛表面辉光离子无氢渗碳工艺方法，涉及一种金属材料表面改性技术，特别是钛及钛合金表面的改性技术。其特征在于利用石墨电极在辉光等离子体中被溅射的原理，使溅射出来的碳离子或碳原子在工件偏压电场以及粒子的动能惯性的作用下，到达被加热的钛工件表面，在热扩散和离子轰击的双重作用下使碳渗入到钛表面，形成碳化钛。这种工艺克服了钛表面有氢渗碳时所产生的钛材性能下降和表面出现裂纹等缺陷。用该工艺处理的钛材表面硬度可达到３０００ＨＶ，表面的渗层达到１～５００μｍ，沉积层厚度达到１～１００μｍ，钛材的耐磨性得到提高。 |  |  |  |
| 主权利要求： |  |  |  |
| 一种钛表面辉光离子无氢渗碳工艺方法，其特征是利用石墨电极在辉光等离子体中被溅射，使溅射出来的碳离子或碳原子在工件偏压电场以及粒子的动能惯性的作用下，到达被加热的钛工件表面，在热扩散和离子轰击的双重作用下使碳渗入到钛表面形成碳化钛，石墨源极、钛工件和真空室之间产生的辉光放电，把石墨源极的碳元素渗入到经过加热器和空芯阴极效应加热的钛工件的表面，在钛工件的表面形成了ＴｉＣ的渗层和沉积层。 |  |  |  |
| 优先权项： |  |  |  |
| CN 2002-3-11 021043981 |  |  |  |
| PCT 项 |  |  |  |
| 进入国家阶段日：; 国际申请号：. 国际申请日：; 国际公布日：. 国际公布号：; 国际公布语言：. |
| 法律状态： | 2007-5-2;视撤公告日 |  |  |