| 专利信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请号： | 02116859 | 申请日： | 2002/04/16 |
| 公开日： | 2003/10/29 | 公告日： |  |
| 公开号： | 1451505 | 公告号： |  |
| 授权日： |  | 授权公告日： |  |
| 专利类别： | 发明 | 国别省市代码： | 87[中国¦西安] |
| 代理机构代码： | 00000 | 代理人： |  |
| 申请人地址： | 陕西省西安市51信箱西北有色金属研究院 |  |  |
| 邮编： | 710016 | 范畴分类号： | 25E |
| 名称： | 一种碳基复合材料与钛合金的钎焊方法 |  |  |
| 国际分类号： | B23K 1/19;B23K 1/20;C23C 10/00 |  |  |
| 申请人： | 西北有色金属研究院 |  |  |
| 发明人： | 李争显;周廉;徐重;张跃飞;杜继红 |  |  |
| 文摘： |  |  |  |
| 本发明采用在碳基复合材料表面扩渗、沉积金属梯度层，提高了碳基复合材料表面焊料湿润性能，在２×１０＃＋［－３］Ｐａ高真空下，用钛基或银基钎焊料，温度９００℃～９５０℃，保温１０ｍｉｎ～３０ｍｉｎ，使碳基复合材料与钛合金钎焊起来，在不影响钛合金性能的同时，焊缝的剪切强度达到４８ＭＰａ。 |  |  |  |
| 主权利要求： |  |  |  |
| 一种碳基复合材料与钛合金的钎焊方法，其特征在于碳基复合材料１的表面扩渗、沉积金属梯度层２，在２×１０↑［－３］Ｐａ高真空下，用钛基或银基钎焊料３，温度６００℃～９５０℃，保温１０ｍｉｎ～３０ｍｉｎ，使碳基复合材料１与钛合金４连接起来。 |  |  |  |
| 优先权项： |  |  |  |
| PCT 项 |  |  |  |
| 进入国家阶段日：; 国际申请号：. 国际申请日：; 国际公布日：. 国际公布号：; 国际公布语言：. |
| 法律状态： | 2007-4-18;视撤公告日 |  |  |