| 专利信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请号： | 02110183 | 申请日： | 2002/03/18 |
| 公开日： | 2003/04/23 | 公告日： | 2004/11/03 |
| 公开号： | 1412343 | 公告号： | 1174114 |
| 授权日： | 2004-11-3 | 授权公告日： | 2004-11-3 |
| 专利类别： | 发明 | 国别省市代码： | 14[中国¦山西] |
| 代理机构代码： | 14101 | 代理人： | 庞建英 |
| 申请人地址： | 山西省太原市迎泽西大街79号 |  |  |
| 邮编： | 030003 | 范畴分类号： | 25F23D |
| 名称： | 双阴极—高频辉光离子渗镀设备及工艺 |  |  |
| 国际分类号： | C23C 8/36;C23C 14/38 |  |  |
| 申请人： | 太原理工大学 |  |  |
| 发明人： | 高原;徐重 |  |  |
| 文摘： |  |  |  |
| 本发明双阴极－高频辉光离子渗镀设备及工艺，是在双层辉光离子渗金属设备阴极和源极之间设置高频感应装置，此装置不是溅射供给源，是一个产生辉光放电电离体的无极放电装置，并具有辅助加热源极溅射材料和阴极工件的作用。利用高频感应装置所产生的强大磁场和电场使阴极和源极之间的辉光放电增强，离化率增加，从而提供了一种在导电材料的工件表面加速形成合金元素扩散层、沉积层及它们之间相互结合的复合渗镀层的设备和工艺方法。 |  |  |  |
| 主权利要求： |  |  |  |
| 本发明双阴极－高频辉光离子渗镀设备及工艺，其特征在于，是在双层辉光离子渗金属设备两个阴极之间设置高频感应装置，主要由提供欲溅射合金元素的源极（１），放置工件的阴极（２），工件（３），真空容器的外壳（接地的阳极）（４），高频感应装置（５），辅助阴极（６），高压直流溅射电源（７）和高压直流加热电源（８），高频发生器（９），抽真空系统（１０），进气系统（１１）组成，提供欲溅射合金元素的源极（１）与高压直流溅射电源（８）的阴极相接，放置工件的阴极（２）与高压直流加热电源（７）的阴极相接，工件（３）置于放置工件的阴极（２）上的辅助阴极（６）内，高压直流溅射电源（７）和高压直流加热电源（８）的阳极均接在真空容器的外壳（接地的阳极）（４）上，高频感应装置（５）设置在辅助阴极（６）的外面，辅助阴极（６）放置在放置工件的阴极（２）上，高频发生器（９）的两个极分别接在高频感应装置（５）的两个极上。 |  |  |  |
| 优先权项： |  |  |  |
| PCT 项 |  |  |  |
| 进入国家阶段日：; 国际申请号：. 国际申请日：; 国际公布日：. 国际公布号：; 国际公布语言：. |
| 法律状态： | 2006-5-17;因费用终止公告日 |  |  |