| 专利信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请号： | 02121428 | 申请日： | 2002/06/21 |
| 公开日： | 2003/02/12 | 公告日： | 2006/07/12 |
| 公开号： | 1396306 | 公告号： | 1263894 |
| 授权日： | 2006-7-12 | 授权公告日： | 2006-7-12 |
| 专利类别： | 发明 | 国别省市代码： | 11[中国¦北京] |
| 代理机构代码： | 11207 | 代理人： | 刘月娥 |
| 申请人地址： | 北京市海淀区学院路30号 |  |  |
| 邮编： | 100083 | 范畴分类号： | 25F |
| 名称： | 一种镀渗复合多元共渗高合金镍基耐蚀合金的方法 |  |  |
| 国际分类号： | C23C 28/02;C25C 3/12;C25D 5/06;C23C 14/38 |  |  |
| 申请人： | 北京科技大学 |  |  |
| 发明人： | 谢锡善;徐江;董建新;董世运;徐重 |  |  |
| 文摘： |  |  |  |
| 本发明提供了一种改善双层辉光离子多元共渗渗层的组织与性能的方法，由电刷镀工艺及双辉多元共渗镍基合金工艺构成；特征为：电刷镀工艺、刷镀Ｎｉ镀液的组成、双层辉光离子多元共渗的工艺参数。电刷镀工艺包括：净除油：试样接电源负极，工作电压为８－１２Ｖ，相对运动速度为４－６ｍ／ｍｉｎ，油除净为止；活化：用１号活化液，电源反接，电压１０－１４Ｖ，相对运动速度６－８ｍ／ｍｉｎ，时间２５－３５ｓ，之后用水洗，再用３号活化液进行活化处理，电压为１２－１６Ｖ，相对运动速度６－８ｍ／ｍｉｎ，时间为２５－３５ｓ；镀工作层：刷镀工艺电压为１０－１４Ｖ，相对运动速度为９－１３ｍ／ｍｉｎ．。适用于先进的表面复合耐蚀梯度材料制备技术领域，涉及双层辉光离子多元合金共渗制备工艺。 |  |  |  |
| 主权利要求： |  |  |  |
| 一种镀渗复合多元共渗高合金镍基耐蚀合金的方法，由电刷镀工艺及双辉多元共渗镍基合金工艺构成；其特征在于：ａ、电刷镀工艺：净除油：试样接电源负极，工作电压为８－１２Ｖ，相对运动速度为４－６ｍ／ｍｉｎ，油除净为止；活化：用１＃活化液， 电源反接，电压１０－１４Ｖ，相对运动速度６－８ｍ／ｍｉｎ，时间２５－３５ｓ，进行活化处理之后用水洗，再用３＃活化液进行活化处理，电压为１２－１６Ｖ，相对运动速度为６－８ｍ／ｍｉｎ，时间为２５－３５ｓ，除去表面碳黑呈银灰色后用水冲洗；镀工 作层：刷镀工艺电压为１０－１４Ｖ，相对运动速度为９－１３ｍ／ｍｉｎ．ｂ、刷镀Ｎｉ镀液的组成硫酸镍化学式为ＮｉＳＯ↓［４］.７Ｈ↓［２］Ｏ：２５３～２５５ｇ／Ｌ，氨水化学式为ＮＨ↓［３］.Ｈ↓［２］Ｏ（２５％）：１００－－１１０ｍ Ｌ，柠檬酸铵化学式为ＮＨ↓［４］）↓［３］Ｃ↓［６］Ｈ↓［５］Ｏ↓［７］：５５～５６ｇ／Ｌ，乙酸铵化学式为ＣＨ↓［３］ＣＯＯＮＨ↓［４］：２２～２３ｇ／Ｌ，草酸铵化学式为（ＣＯＯＮＨ↓［４］）↓［２］.Ｈ↓［２］Ｏ：０．１－０． ２ｇ／Ｌ，ＰＨ值：７．４～７．７，Ｃ、双层辉光离子多元共渗的工艺参数：源极电压：８００～１０５０Ｖ，工件电压：２５０～３５０Ｖ，极间距：１５～３０ｍｍ，气压：２５～４５Ｐａ。 |  |  |  |
| 优先权项： |  |  |  |
| PCT 项 |  |  |  |
| 进入国家阶段日：; 国际申请号：. 国际申请日：; 国际公布日：. 国际公布号：; 国际公布语言：. |
| 法律状态： | 2009-8-19;因费用终止公告日 |  |  |