| 专利信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请号： | 200710023605 | 申请日： | 2007/06/11 |
| 公开日： | 2007/11/21 | 公告日： |  |
| 公开号： | 101074476 | 公告号： |  |
| 授权日： |  | 授权公告日： |  |
| 专利类别： | 发明 | 国别省市代码： | 84[中国¦南京] |
| 代理机构代码： | 32204 | 代理人： | 阙如生 |
| 申请人地址： | 江苏省南京市御道街29号 |  |  |
| 邮编： | 210016 | 范畴分类号： | 25F |
| 名称： | 钢铁材料表面制备Fe-Al金属间化合物层的方法 |  |  |
| 国际分类号： | C23C 14/34;C23C 14/16 |  |  |
| 申请人： | 南京航空航天大学 |  |  |
| 发明人： | 姚正军;张平则;徐重;缪强;包正军 |  |  |
| 文摘： |  |  |  |
| 一种钢铁材料表面制备Ｆｅ－Ａｌ金属间化合物层的方法，属于金属材料表面冶金技术领域。该方法特征在于：利用双层辉光技术，其中利用Ａｌ－石墨或Ａｌ－Ａｌ↓［２］Ｏ↓［３］作为源极，工作气压为１０－１００Ｐａ，源极电压为８００－１２００Ｖ，阴极电压为１００－６００Ｖ，极间距为１０－３０ｍｍ，处理温度为９００－１１００℃，处理时间为０．５－３小时；并且在处理前，预先将该源极材料制备成平板状、格栅状或并列排状，或根据工件形状而仿形制备。利用该方法可以在钢铁材料表面形成表面ＦｅＡｌ、Ｆｅ↓［３］Ａｌ金属间化合物层，具有优越的耐蚀性能。 |  |  |  |
| 主权利要求： |  |  |  |
| 一种钢铁材料表面制备Ｆｅ－Ａｌ金属间化合物层的方法，其特征在于：在真空辉光放电装置中同时设置两个阴极，一个称为源极，另一个被处理的钢铁材料工件称为阴极，炉体为共用阳极，工作气压为１０－１００Ｐａ，源极电压为８００－１２００Ｖ，阴极电压为１００－６００Ｖ，极间距为１０－３０ｍｍ，处理温度为９００－１１００℃，处理时间为０．５－３小时；其中源极由Ａｌ－石墨或Ａｌ－Ａｌ↓［２］Ｏ↓［３］经粉末冶金工艺制成，其中Ａｌ－石墨中Ａｌ的含量为３０－６０％，Ａｌ－Ａｌ↓［２］Ｏ↓［３］中Ａｌ的含量为３０－６０％，在处理前，预先将该源极材料制备成平板状或格栅状或并列排状或根据工件形状而仿形制备。 |  |  |  |
| 优先权项： |  |  |  |
| PCT 项 |  |  |  |
| 进入国家阶段日：; 国际申请号：. 国际申请日：; 国际公布日：. 国际公布号：; 国际公布语言：. |
| 法律状态： | 2009-10-7;视撤公告日 |  |  |