| 专利信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请号： | 200610041120 | 申请日： | 2006/08/04 |
| 公开日： | 2007/01/31 | 公告日： | 2008/11/12 |
| 公开号： | 1904127 | 公告号： | 100432282 |
| 授权日： | 2008-11-12 | 授权公告日： | 2008-11-12 |
| 专利类别： | 发明 | 国别省市代码： | 84[中国¦南京] |
| 代理机构代码： |  | 代理人： |  |
| 申请人地址： | 江苏省南京市御道街29号 |  |  |
| 邮编： | 210016 | 范畴分类号： | 25F |
| 名称： | 一种碳材料抗氧化用钨/铱复合涂层及其制备方法 |  |  |
| 国际分类号： | C23C 14/18;C23C 14/34;C23C 14/54;B32B 5/14 |  |  |
| 申请人： | 南京航空航天大学 |  |  |
| 发明人： | 陈照峰;陶杰;徐重 |  |  |
| 文摘： |  |  |  |
| 本发明提供一种碳材料抗氧化用钨／铱复合涂层，其特征在于钨与碳材料直接接触形成中间层，铱与钨涂层直接接触形成表面层。钨涂层从碳材料表层内向外梯度过渡，冶金结合，没有成分和力学性能的突变。铱涂层从钨涂层内向外梯度过渡，冶金结合，没有成分和力学性能的突变。通过双层辉光等离子表面合金化先在碳材料表面制备钨涂层，然后再制备铱涂层形成钨／铱复合涂层。本发明主要优点是：（１）钨涂层渗入到碳材料内部，并与碳材料发生发应生成碳化钨，提高了涂层的附着力；（２）铱涂层与钨涂层通过反应生成高熔点化合物钨化铱，提高了铱涂层与钨涂层之间的结合力；（３）本发明工艺简单可控，碳材料外形尺寸光洁度保持性好。 |  |  |  |
| 主权利要求： |  |  |  |
| 一种碳材料抗氧化用钨／铱复合涂层，其特征在于钨与碳材料直接接触形成中间层，铱与钨涂层直接接触形成表面层。 |  |  |  |
| 优先权项： |  |  |  |
| PCT 项 |  |  |  |
| 进入国家阶段日：; 国际申请号：. 国际申请日：; 国际公布日：. 国际公布号：; 国际公布语言：. |
| 法律状态： |  |  |  |