| 专利信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请号： | 200710019821 | 申请日： | 2007/01/30 |
| 公开日： | 2007/08/01 | 公告日： | 2008/12/31 |
| 公开号： | 101008084 | 公告号： | 100447302 |
| 授权日： | 2008-12-31 | 授权公告日： | 2008-12-31 |
| 专利类别： | 发明 | 国别省市代码： | 84[中国¦南京] |
| 代理机构代码： | 32204 | 代理人： | 阙如生 |
| 申请人地址： | 江苏省南京市御道街29号 |  |  |
| 邮编： | 210016 | 范畴分类号： | 25F |
| 名称： | 等离子复合镀渗耐磨蚀镍基表面合金层方法 |  |  |
| 国际分类号： | C23C 28/00;C25D 5/06;C25D 3/12;C23C 8/36 |  |  |
| 申请人： | 南京航空航天大学 |  |  |
| 发明人： | 徐江;徐重;陶杰;张平则;刘子利;陈哲源;朱文慧;骆心怡 |  |  |
| 文摘： |  |  |  |
| 本发明提供了一种等离子复合镀渗耐磨蚀镍基表面合金层方法，属于表面复合耐磨蚀梯度材料制备领域。它由制备一定含量纳米氧化物颗粒复合刷镀层的工艺、选择特定颗粒的种类以及在此镀层基础上进行的双辉多元共渗镍基合金工艺系统集成而成。本发明的关键之一在于所添加的纳米氧化物属于非导体，所以添加后基本不影响镍基合金基体的耐腐蚀性能，同时表面合金层的硬度明显提高，有利于提高其耐磨蚀性能。 |  |  |  |
| 主权利要求： |  |  |  |
| 一种等离子复合镀渗耐磨蚀镍基表面合金层方法，由电刷镀工艺及双辉多元共渗镍合金工艺构成，其特征在于：ａ．电刷镀工艺：电净除油：用１＃电净液，电源正接，工作电压为８～１２Ｖ，相对运动速度为４～１０ｍ／ｍｉｎ，油除净为止； 活化：用１＃活化液，电源反接，电压１０～１４Ｖ，相对运动速度６～８ｍ／ｍｉｎ，时间约为２５～３５ｓ，进行活化处理之后用水洗，再用３＃活化液进行活化处理，电压为１２～１６Ｖ，相对运动速度为６～８ｍ／ｍｉｎ，时间为２５～３５ｓ，除去表面碳黑呈银灰色后用水冲洗；镀工作层：电源正接，刷镀工艺电压为１０～１４Ｖ，相对运动速度为９～１３ｍ／ｍｉｎ；ｂ．刷镀含一定量的纳米氧化物颗粒的快速Ｎｉ镀液的组成：硫酸镍化学式为ＮｉＳＯ↓［４］.７Ｈ↓［２］Ｏ：２５３～２５５ｇ ／Ｌ，氨水化学式为ＮＨ↓［３］.Ｈ↓［２］Ｏ（２５％）：１００～１１０Ｍｌ／Ｌ，柠檬酸铵化学式为（ＮＨ↓［４］）↓［３］Ｃ↓［６］Ｈ↓［５］Ｏ：５５～５６ｇ／Ｌ，乙酸铵化学式为ＣＨ↓［３］ＣＯＯＮＨ↓［４］：２２～２ ３ｇ／Ｌ，草酸铵化学式为（ＣＯＯＮＨ↓［４］）↓［２］.Ｈ↓［２］Ｏ：０．１～０．２ｇ／Ｌ，纳米氧化物为ＳｉＯ↓［２］或Ｃｒ↓［２］Ｏ↓［３］或Ａｌ↓［２］Ｏ↓［３］：５～３０ｇ／Ｌ，ＰＨ值：７．４～７．７； ｃ．双层辉光离子多元共渗的工艺参数如下：源极电压：８００～１０５０Ｖ，工件电压：２５０～３５０Ｖ，极间距：１５～３０ｍｍ，气压：２５～４５Ｐａ。 |  |  |  |
| 优先权项： |  |  |  |
| PCT 项 |  |  |  |
| 进入国家阶段日：; 国际申请号：. 国际申请日：; 国际公布日：. 国际公布号：; 国际公布语言：. |
| 法律状态： |  |  |  |