| 专利信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请号： | 200720039545 | 申请日： | 2007/06/12 |
| 公开日： |  | 公告日： | 2008/04/02 |
| 公开号： |  | 公告号： | 201043189 |
| 授权日： | 2008-4-2 | 授权公告日： | 2008-4-2 |
| 专利类别： | 新型 | 国别省市代码： | 84[中国¦南京] |
| 代理机构代码： | 32204 | 代理人： | 阙如生 |
| 申请人地址： | 江苏省南京市御道街29号 |  |  |
| 邮编： | 210016 | 范畴分类号： | 25F |
| 名称： | 半连续式等离子表面冶金板材批量生产装备 |  |  |
| 国际分类号： | C23C 4/00 |  |  |
| 申请人： | 南京航空航天大学 |  |  |
| 发明人： | 张平则;徐重;姚正军;缪强 |  |  |
| 文摘： |  |  |  |
| 一种半连续式等离子表面冶金板材批量生产装备，属于金属表面冶金领域。它按生产流程包括预真空室（１）、双层辉光等离子表面冶金室（２）和冷却室（３），以及工件传动机构；其中预真空室（１）与双层辉光等离子表面冶金室（２）、双层辉光等离子表面冶金室（２）与冷却室（３）之间均设置有真空闸阀；双层辉光等离子表面冶金室（２）内工件传动机构为往复运动式传动机构（１４），该往复运动式传动机构（１４）两侧与工件之间均设置有间隙保护结构，间隙宽度为０．５－２．０毫米，间隙深度为１０－２０毫米。该装置能够实现大面积金属板带表面冶金的工业化生产要求。 |  |  |  |
| 主权利要求： |  |  |  |
| 一种半连续式等离子表面冶金板材批量生产装备，其特征在于：它按生产流程包括预真空室（１）、双层辉光等离子表面冶金室（２）和冷却室（３），以及工件传动机构；其中预真空室（１）与双层辉光等离子表面冶金室（２）、双层辉光等离子表面冶金室（２）与冷却室（３）之间均设置有真空闸阀；双层辉光等离子表面冶金室（２）内工件传动机构为往复运动式传动机构（１４），该往复运动式传动机构（１４）两侧与工件之间均设置有间隙保护结构，间隙宽度为０．５－２．０毫米，间隙深度为１０－２０毫米。 |  |  |  |
| 优先权项： |  |  |  |
| PCT 项 |  |  |  |
| 进入国家阶段日：; 国际申请号：. 国际申请日：; 国际公布日：. 国际公布号：; 国际公布语言：. |
| 法律状态： |  |  |  |