| 专利信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请号： | 200510021197 | 申请日： | 2005/06/25 |
| 公开日： | 2006/12/27 | 公告日： | 2009/04/08 |
| 公开号： | 1884604 | 公告号： | 100476008 |
| 授权日： | 2009-4-8 | 授权公告日： | 2009-4-8 |
| 专利类别： | 发明 | 国别省市代码： | 45[中国¦广西] |
| 代理机构代码： | 45112 | 代理人： | 罗玉荣 |
| 申请人地址： | 广西壮族自治区桂林市金鸡路1号桂林电子工业学院 |  |  |
| 邮编： | 541004 | 范畴分类号： | 22C |
| 名称： | 一种等离子表面冶金高铬高钼高碳钢及其制备方法 |  |  |
| 国际分类号： | C22C 38/18;C23C 12/00 |  |  |
| 申请人： | 桂林电子工业学院 |  |  |
| 发明人： | 徐晋勇;高原;徐重 |  |  |
| 文摘： |  |  |  |
| 本发明公开了一种等离子表面冶金高铬高钼高碳钢及其制备方法，其特征是：在被渗碳钢材料表面渗入主加合金元素铬，以及辅助合金元素钼或钨，形成固溶于基体表面的合金扩散层或合金扩散层＋沉积层，然后再进行超饱和离子渗碳，形成高铬高钼高碳合金层，最后进行淬火和回火而成，所形成的表面高铬高钼高碳层，铬含量在１０～１５％，钼的含量在６～８％，碳含量在２．０～３．０％。这种钢的耐磨性、硬度和红硬性均较好，是一种很好的耐磨材料。 |  |  |  |
| 主权利要求： |  |  |  |
| 一种等离子表面冶金高铬高钼高碳钢，其特征是：在被渗碳钢材料表面渗入主加合金元素铬，以及辅助合金元素钼，形成固溶于基体表面的合金扩散层或合金扩散层＋沉积层，然后再进行超饱和离子渗碳，形成高铬高钼高碳合金层，最后进行淬火和回火而成，所形成的表面高铬高钼高碳层，铬含量在１０～１５％，钼的含量在６～８％，碳含量在２．０～３．０％。 |  |  |  |
| 优先权项： |  |  |  |
| PCT 项 |  |  |  |
| 进入国家阶段日：; 国际申请号：. 国际申请日：; 国际公布日：. 国际公布号：; 国际公布语言：. |
| 法律状态： |  |  |  |