| 申请号： | 200710019824 | 申请日： | 2007/01/30 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公开日： | 2007/08/01 | 公告日： | 2010/07/21 |
| 公开号： | 101008077 | 公告号： | 101008077B |
| 授权日： | 2010-7-21 | 授权公告日： | 2010-7-21 |
| 专利类别： | 发明 | 国别省市代码： | 84[中国¦南京] |
| 代理机构代码： | 32204[对照表] | 代理人： | 阙如生 |
| 发明名称： | 单阴极等离子沉积非晶、纳米晶层的方法 |  |  |
| 国际分类号： | C23C 14/34;C23C 14/14;C23C 14/54 |  |  |
| 范畴分类号： |  |  |  |
| 发明人： | 徐江;徐重;陶杰;张平则;刘子利;缪强;陈哲源;朱文慧;骆心怡 |  |  |
| 申请人： | 南京航空航天大学 |  |  |
| 申请人地址： | 江苏省南京市御道街29号 |  |  |
| 邮编： | 210016 |  |  |
| 文摘： |  |  |  |
| 本发明提供了一种单阴极等离子沉积大面积非晶、纳米晶合金层的方法，适用于金属及合金表面制备表面结构性能（耐蚀、耐磨）以及表面物理性能方面的改性层领域。该方法用于在纯金属表面自形成非晶＋次表层纳米晶沉积层时，其特征在于：采用单阴极结构辉光溅射装置及方法，阴极电压：３００－６５０Ｖ，Ａｒ气气压：２０－４５Ｐａ。当用于在非金属时，则以金属靶材为阴极，阴极电压：３００－６５０Ｖ，Ａｒ气气压：２０－４５Ｐａ，非金属材料与靶材垂直间距为：３０－４０ｍｍ。该技术为制备非晶薄膜开辟了新的材料体系与工艺方法。 |  |  |  |
| 主权利要求： |  |  |  |
| 一种单阴极等离子沉积大面积非晶、纳米晶合金层的方法，适用于在纯金属表面自形成非晶＋次表层纳米晶沉积层，其特征在于：采用单阴极结构辉光溅射装置及方法，阴极电压：３００－６５０Ｖ，Ａｒ气气压：２０－４５Ｐａ。 |  |  |  |
| 优先权项： |  |  |  |