| 专利信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请号： | 89100604 | 申请日： | 1989/01/30 |
| 公开日： | 1990/08/15 | 公告日： |  |
| 公开号： | 1044609 | 公告号： |  |
| 授权日： |  | 授权公告日： |  |
| 专利类别： | 发明 | 国别省市代码： | 14[中国¦山西] |
| 代理机构代码： | 00000 | 代理人： |  |
| 申请人地址： | 山西省太原市迎泽西大街11号 |  |  |
| 邮编： |  | 范畴分类号： | 25D |
| 名称： | 粉末冶金制品的空心阴极放电烧结方法 |  |  |
| 国际分类号： | B22F 3/10 |  |  |
| 申请人： | 太原工业大学 |  |  |
| 发明人： | 王从曾;苏永安;高兆祖;唐宾;徐重 |  |  |
| 文摘： |  |  |  |
| 本发明属于粉末冶金范畴。本发明的目的是利用空心阴极放电时，正离子对阴极的轰击所产生的热来烧结粉末冶金制品。其方法是将欲烧结的粉末制品置于设有阴极的真空容器内的阴极上，通过空心阴极放电使制品自身发热进行烧结。烧结温度由室温至３０００℃连续可控，升温速度快，设备体积小，节能省电。烧结的粉末制品不受形状和材质的限制。烧结的同时还可进行离子化学热处理，如渗碳、氮化、渗硼、渗金属等。 |  |  |  |
| 主权利要求： |  |  |  |
| 粉末冶金制品的空心阴极放电烧结方法属粉末冶金范畴，它是一种在可以抽成真空、并能充入所需气体介质的密封容器内，利用空心阴极放电时离子轰击阴极表面使阴极温度升高的现象，对作为阴极的粉末制品进行烧结或同时进行离子化学热处理的工艺方法。其特征是：在该真空容器内设有阳极、阴极，被烧结的制品置于阴极上，使制品之间或制品与辅助装置之间构成空心阴极。在阴极和阳极之间设置一套可调直流电源。 |  |  |  |
| 优先权项： |  |  |  |
| PCT 项 |  |  |  |
| 进入国家阶段日：; 国际申请号：. 国际申请日：; 国际公布日：. 国际公布号：; 国际公布语言：. |
| 法律状态： | 1992-1-15;视撤公告日 |  |  |